油酸酰胺

油酸酰胺别名十八碳烯酰胺，分子式C18H35ON。油酸酸胺外观为白色粉末状或白色粒状物，熔点72—75℃，闪点210℃，相对密度0.9左右，无毒，不溶于水，溶于乙醇和乙醚等有机溶剂，高温分解。油酸酸胺具有特殊的界面润滑作用，外部润滑效果优良，特别是与其它润滑剂并用时有十分显著的协同效果，防粘、防静电和分散性强，在高温下虽和聚烯烃有相溶性。 
      油酸酰胺主要用作聚乙烯、聚丙烯、PVC塑料的爽滑剂、抗静电剂和脱模剂，它还可用作织物调理剂、润滑油脂的润滑剂、消泡助剂、金属保护剂、石油钻井助剂等。
 油酸酰胺技术指标：

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 白色粉状或粒状 |
| 酰胺含量的质量分数/% ≥ | 98 |
| 酸值/(mgKOH/g) ≤ | 0.5 |
| 碘值（g I2/100g) | 84-87 |
| 熔点/℃ | 72-75 |
| 色度/Gardner ≤ | 2 |
| 水分的质量分数/% ≤ | 0.1 |
| 污染物/(个/10g) ≤ | 8 |